发明内容

本发明的目的在于提供一种工作效率高、工人劳动强度低且节约能源的免烘烤镁碳砖的生产方法。

为实现上述目的，本发明可采取下述技术方案：

本发明所述的免烘烤镁碳砖的生产方法，它包括下述步骤：

第一步，在热固性酚醛树脂中加入5～20%的常温固化剂，搅拌均匀作为结合剂备用；

第二步，按常规比例制备镁碳砖所用的颗粒原料和粉原料备用；

第三步，将镁碳砖颗粒原料放入碾机中，按照总原料的3.2%加入第一步制备的结合剂，混炼2～5分钟，再将粉原料加入碾机中继续混炼7～15分钟成镁碳砖泥料；

第四步，将第三步混炼好的镁碳砖泥料运至压力机台在60分钟内成型完毕；

第五步，成型后的镁碳砖经外观检验后室温放置36小时；

第六步，将放置36小时的镁碳砖按批次进行常规物理、化学检验，合格后即为成品砖。

所用的常温固化剂为NL或盐酸。

本发明的优点在于将NL或盐酸等常温固化剂按一定比例添加进热固性酚醛树脂中（热固性酚醛树脂﹕常温固化剂=100﹕5～20）作为镁碳砖的特种结合剂，可以保证镁碳砖泥料在60分钟内成型，在室温36小时内建立强度，不需要采用燃煤、燃气或电加热等常规方法促使镁碳砖固化，不仅做到了节能降耗，还避免了对大气环境的污染。