权利要求书

1.一种免烘烤镁碳砖的生产方法，其特征在于：它包括下述步骤：

第一步，在热固性酚醛树脂中加入5～20%的常温固化剂，搅拌均匀作为结合剂备用；

第二步，按常规比例制备镁碳砖所用的颗粒原料和粉原料备用；

第三步，将镁碳砖颗粒原料放入碾机中，按照总原料的3.2%加入第一步制备的结合剂，混炼2～5分钟，再将粉原料加入碾机中继续混炼7～15分钟成镁碳砖泥料；

第四步，将第三步混炼好的镁碳砖泥料运至压力机台在60分钟内成型完毕；

第五步，成型后的镁碳砖经外观检验后室温放置36小时；

第六步，将放置36小时的镁碳砖按批次进行常规物理、化学检验，合格后即为成品砖。

2.根据权利要求1所述的免烘烤镁碳砖的生产方法，其特征在于：所述常温固化剂为NL或盐酸。