发明内容

本发明旨在克服现有技术缺陷，目的就是提供一种环境友好、成本低和安全生产的电熔镁砂和水玻璃的制备方法。用该方法制备的电熔镁砂和水玻璃应用广泛且附加值高。

为实现上述目的，本发明采用的技术方案是：先将镁橄榄石与钠盐按摩尔比为1∶(0.8～1.2)混合，置入中温炉，在900～1200℃的条件下保温1～2小时，自然冷却；取出后置入电弧炉，然后在1900～2100℃条件下熔融，保温1～3小时，上层为硅酸钠，中间为电熔镁砂，下层为铁酸钠；经自然冷却后分离，即得电熔镁砂和水玻璃。

上述技术方案中：钠盐为无水碳酸钠或为苛性钠，粒径小于0.5mm；镁橄榄石的主要化学成分是，MgO含量为37～48wt％、SiO2含量为39～44wt％和Fe2O3含量为8～12wt％，镁橄榄石的粒径小于0.5mm。

由于采用上述技术方案，本发明不仅解决了镁的流失问题还可得到高附加值的电熔镁砂和水玻璃，且反应温度较低，无大量气体生成，可达到对镁橄榄石细粉的高效综合利用，并解决其污染环境的问题。本发明用镁橄榄石细粉替代菱镁石来制备电熔镁砂，其原料镁橄榄石细粉和钠盐助剂价格低廉，所制备的产物电熔镁砂价格昂贵，水玻璃也为工业常用产品，

不仅能大大降低成本，且可实现清洁、环保和安全生产，故本发明有很大的商业价值。

因此，本发明具有成本低、环境友好和安全生产的特点；所制备的电熔镁砂和水玻璃应用广泛且附加值高。