权利要求书

1.一种电熔镁砂和水玻璃的制备方法，其特征在于先将镁橄榄石与钠盐按摩尔比为1∶(0.8～1.2)混合，置入中温炉，在900～1200℃的条件下保温1～2小时，自然冷却，取出后置入电弧炉，然后在1900～2100℃条件下熔融，保温1～3小时，经自然冷却后分离，即得电熔镁砂和水玻璃。

2.根据权利要求1所述的电熔镁砂和水玻璃的制备方法，其特征在于所述的钠盐为无水碳酸钠或为苛性钠，粒径小于0.5mm。

3.根据权利要求1所述的电熔镁砂和水玻璃的制备方法，其特征在于所述的镁橄榄石的主要化学成分是：MgO含量为37～48wt％，SiO2含量为39～44wt％，Fe2O3含量为8～12wt％；镁橄榄石的粒径小于0.5mm。

4.根据权利要求1～3项中任一项所述的电熔镁砂和水玻璃的制备方法所制备的电熔镁砂和水玻璃。