权利要求书

1、一种天然纤维水镁石多功能复合粉体材料的制造方法，其特 征在于将水镁石矿物原料采用超细——改性一体化、悬浮雾化、定向 松解技术处理成粒度范围在200目至5000目的颗粒。

2、根据权利要求1所述的天然纤维水镁石多功能复合粉体材料 的改性材料的制造方法，其特征在于，是在粉碎料中加入总重量的1～ 10％的偶联剂进行处理，在80～200℃下进行加热混合。

3、根据权利要求2所述的天然纤维水镁石多功能复合粉体材料 的改性材料的制造方法，其特征在于，是将偶联剂用有机溶剂配成溶 液，然后加入。

4、根据权利要求2所述的天然纤维水镁石多功能复合粉体材料 的改性材料的制造方法，其特征在于，将偶联剂直接加入。

5、根据权利要求3或4所述的天然纤维水镁石多功能复合粉体 材料的改性材料的制造方法，其特征在于将偶联剂以雾状喷入粉碎料 中，再进行混合、风干。

6、根据权利要求2、3、4之一所述的天然纤维水镁石多功能复 合粉体材料的改性材料的制造方法，其特征在于，可直接加入1～5％ 的液相抗菌激发剂或固相抗菌激发剂与粉碎料混合，使产品取得高效 抗菌效果。

7、根据权利要求5所述的天然纤维水镁石多功能复合粉体材料 的改性材料的制造方法，其特征在于以喷雾方式加入1～5％的液相抗   菌激发剂或固相抗菌激发剂与粉碎料混合，使产品取得高效抗菌效 果。

8、一种生产天然纤维水镁石多功能复合粉体材料的复合母粒的 方法，其特征在于，将总重量约70～80％的改性天然纤维水镁石多功 能复合粉体材料与约19.5～29.5％的有机高分子聚合物和0.3～1％的 成膜助剂混合包覆。

9、根据权利要求8所述的天然纤维水镁石多功能复合粉体材料 的复合母粒的制造方法，其特征在于，将总重量9～40％的改性天然 纤维水镁石多功能复合粉体材料与59～90％的有机高分子聚合物和 0.3～1％的减粘剂混合塑炼，然后挤出、切割成粒。