发明内容

1)、本发明的技术方案是：

天然纤维水镁石多功能复合粉体材料的制造方法，其特点是采用超细——改性一体化技术将 水镁石矿物原料进行超细加工时并达到改性地目的，即将超细加工与改性两段工艺合而为一； 利用悬浮雾化技术把改性剂处理成胶体级颗粒，粒度与超细粉在同级水平，使改性剂与超细 粉能均匀的混合；定向松解技术实现在悬浮状态纤维在受力作用下基本定向，使矿物纤维的 长径比得以提高。综合利用这三项技术生产出天然纤维水镁石多功能复合粉体材料粉剂。由 于本发明方案生产的阻燃、抗菌、补强粉剂比较难与有机产品相溶合，因此需对粉剂进行改 性，制得与有机产品相溶合的改性材料，改性材料的制造方法是：在粉剂中加入偶联剂进行 处理，其中：偶联剂的加入量为总重量的1～10％。偶联剂的加入方法可采用将偶联剂用有机 溶剂配成溶液加入；也可将偶联剂直接加入粉剂中，在80～200℃下进行加热混合，还可将偶联剂置入喷雾器中以雾状喷入粉剂中，再进行混合、风干。通过偶联剂的加入，使粉剂中 细粉表面形成一层改性膜，改性膜使得粉剂能很好的与有机产品溶合。以喷雾方式加入1～ 5％的液相(苯酚、季胺盐)抗菌激发剂或直接方式加入1～5％的固相抗菌激发剂(如银、铜、 锌粉)与粉剂混合，可使抗菌效果更加显著。为了后加工方便和便于存放、防尘，需将改性 材料制成复合母粒，复合母粒的制造方法是：将总重量9～40％的天然纤维水镁石多功能复合 粉体材料的改性材料与59～90％的有机高分子聚合物和0.3～1％的减粘剂(甲基丁炔醇、戊炔 醇)混合塑炼，然后挤出，切割成粒。

2)、本发明的优点：同时具备阻燃、抗菌、补强复合功能。在阻燃性能上与现有阻燃剂 相比：阻燃性能优良，氧指数大大提高，应用范围比现有阻燃剂大大开拓，无毒性、无污染， 成本低。其稳定性、抗风性、抗老化性好，适合于高温成型工艺，克服了有机阻燃剂昂贵、 有毒、分解、老化的问题，也克服了其它无机阻燃剂低温分解，补强、抗菌作用不明显的弱 点。抗菌性能与现有抗菌剂相比：杀菌效果相当显著，安全性好，无毒性、无污染，难于迁 移，耐热性能优异，原料来源丰富，成本低。克服了天然抗菌剂使用寿命短、耐热性较差、 应用范围较窄的缺点，也克服了有机抗菌剂毒性大、会产生微生物耐药性、耐热性较差、易 迁移的特点，以及其它无机抗菌剂容易变色、成本较高的劣势。补强性能与现有补强剂相比： 除具有良好的补强功能外，产品质地均一，透明度好，无裂纹，细腻滑润，有韧性，耐冲击， 手感好，还具有优良的阻燃、抗菌性能，这是其它补强材料所不具备的优势。

3)、应用领域：本方法生产的天然纤维水镁石多功能复合粉体材料与该材料的改性材料 及复合母粒可用于各种可燃性有机产品，如树脂、油漆、塑料、橡胶、灭火干粉剂，起到很 好的阻燃作用。也可用于各种容易产生细菌的环境，如家用电器、纺织服装、建筑物内外涂 层、桌子油漆、瓷碗等与人体有过多接触的制品中起杀菌或抑菌作用。把该材料填充于各种 需要补强的制品，如橡胶、涂料、水泥中，补强性能大大提高。利用它们的复合功能，可同 时使使用然纤维水镁石多功能复合粉体材料生产的制品具备阻燃、抗菌、补强三种功能。

附图说明：说明书附图是本发明的工艺流程图。