发明内容

本发明的目的在于提供一种生产过程中减少烘烤工序的镁碳砖的制备方法。

按照本发明的技术方案：常温固化镁碳砖的制备方法，按重量份数计：取80-99份镁砂，1-20份碳素、0.1-3份氧化钙粉和2-4份酚醛树脂结合剂在混合机中混合均匀得到混合泥料；将混合泥料放入压机模具中，100-300MPa加压成型，得到成型的镁碳砖；将成型的镁碳砖在室温下保存2-4天后即得镁碳砖。

也可以取镁砂80-99份，将镁砂中粒度小于0.088mm的镁砂与氧化钙粉0.1-3份在混炼机中混合2-20min得到预混料；在混炼机中加入其余镁砂和2-4份酚醛树脂结合剂，混炼2-3min；加入1-20份碳素，混炼3-5min；再加入预混料混炼10-20min得到混合泥料；将混合泥料放入压机模具中，100-300MPa下加压成型，得到成型的镁碳砖；将成型的镁碳砖在室温下保存2-4天后即得镁碳砖。

根据所选用混炼设备不同，混炼次序、混炼时间可有所不同。如使用倾斜式逆流混合机进行混炼可以省去预混炼工艺，直接把所需物料加入其中混合得到混合泥料。

所述酚醛树脂结合剂为热固性酚醛树脂液。

所述碳素为石墨、碳黑或高温沥青粉中的一种或几种。

所得成型的镁碳砖耐压强度大于等于25MPa；成品镁碳砖耐压强度大于等于35MPa。

其中酚醛树脂结合剂起到维持镁碳砖常温和高温整体性的作用，并提供强度。

碳素的作用是保持镁碳砖的高温强度，降低镁碳砖的热膨胀系数、热应力，提高镁碳砖的抗热震性、提高镁碳砖的抗渣渗透性。

氧化钙起到调节酚醛树脂结合剂的pH值的作用。一般酚醛树脂结合剂偏中性或弱酸性，常温下固化时间长。由于氧化钙的加入，酚醛树脂结合剂偏向强碱性，可以在常温下固化，产生强度。氧化钙也会和酚醛树脂中的酚羟基发生反应起到交联作用，提高酚醛树脂的抗氧化能力。氧化钙添加到镁碳砖中有利于提高镁碳砖基质的钙硅比，减少高温液相，增强对低碱度钢渣的抗侵蚀性。镁碳砖中氧化钙含量提高也有利于提高抗热震性。镁碳砖中氧化钙还有利于净化钢水，提高钢材质量。要注意的是在镁碳砖中加入过多的氧化钙，会导致镁碳砖鼓胀开裂。

发明产品中还可以外加少量抗氧化剂。氧化钙还会和含硼抗氧化剂如碳化硼反应生产硼酸钙，硼酸钙在1000℃转变成液态，可以覆盖在镁碳砖表面，提高抗氧化效果。

本发明的有益效果：相比原有技术，本发明生产的镁碳砖省去了装窑车、烘烤等工序，节约了能源和人力，减少了污染物的排放。由于减少了烘烤工序，镁碳砖可以节约烘烤所需的能源按标准煤计为80公斤/吨。所得的镁碳砖中氧化钙含量高，有一定的高温蠕变性，和普通的镁碳砖相比抗剥落性较好，若用作冶炼不锈钢的炉衬材料可以延长使用寿命，净化钢水。