技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种常温固化的镁碳砖的制备方法，属于耐火材料技术领域。

背景技术

镁碳砖是一种优质耐火材料，由于该种含碳耐火制品具有耐火度高、抗渣侵性能好、耐热震性强及高温蠕变小等优点，在炼钢电炉、转炉及精炼炉上广泛得到应用，并促使炉衬寿命大幅度提高，因而被全世界许多国家迅速推广应用。

镁碳砖的主要原料包括镁砂、石墨以及有机结合剂，其中结合剂是生产镁碳砖的关键。现在生产镁碳砖多选用合成酚醛树脂作为结合剂。原料首先在混炼机中混练，然后经过压制成型，最后在 200℃左右的温度下烘烤制成镁碳砖。

酚醛树脂结合的镁碳砖在烘烤固化过程中要消耗能源。据测算每烘烤1吨镁碳砖，需要消耗标准煤80~120公斤。酚醛树脂结合镁碳砖在烘烤过程中还会释放出苯酚、甲醛、乙二醇等各种有毒气体，气体总量约占镁碳砖重量的1%，对环境有害。