权利要求书

1.常温固化镁碳砖的制备方法，其特征是：按重量份数计：取80-99份镁砂，1-20份碳素、0.1-2份氧化钙粉和2-4份酚醛树脂结合剂在混合机中混合均匀得到混合泥料；将混合泥料放入压机模具中，100-300MPa加压成型，得到成型的镁碳砖；将成型的镁碳砖在室温下保存2-4天后即得镁碳砖。

2.根据权利要求1所述常温固化镁碳砖的制备方法，其特征是：按重量份数计：将所述镁砂中粒度小于0.088mm的镁砂与所述氧化钙粉在混炼机中混合2-20min得到预混料；再在混炼机中加入其余镁砂和所述酚醛树脂结合剂，混炼2-3min；再加入所述碳素，混炼3-5min；再加入所述预混料混炼10-20min得到所述混合泥料。

3.根据权利要求1所述常温固化镁碳砖的制备方法，其特征是：所述酚醛树脂结合剂为热固性酚醛树脂液。

4.根据权利要求1所述常温固化镁碳砖的制备方法，其特征是：所述碳素为石墨、碳黑或高温沥青粉中的一种或几种。

5.根据权利要求1所述常温固化镁碳砖的制备方法，其特征是：所得成型的镁碳砖耐压强度大于等于25MPa；成品镁碳砖耐压强度大于等于35MPa。

6.根据权利要求1所述常温固化镁碳砖的制备方法，其特征是：所述氧化钙为粉体，纯度大于等于80%。

7.根据权利要求1所述常温固化镁碳砖的制备方法，其特征是：所述镁砂粒度大于0小于等于10mm。