权利要求书

1.一种用于不烧镁钙砖的结合剂，其特征在于由以下重量百分数的原料组成：高温沥青30～40％，蒽油3～8％，增塑剂10～15％，异氰酸酯35～45％和稀土氧化物1～5％。

2.根据权利要求1所述的用于不烧镁钙砖的结合剂，其特征在于所述高温沥青为高温球状煤沥青、高温粉状煤沥青或石油沥青中的一种或任意两种质量比为1∶1的混合物。

3.根据权利要求1所述的用于不烧镁钙砖的结合剂，其特征在于增塑剂为邻苯二甲酸二丁脂、对甲苯酚、磷酸脂或邻苯二甲酸二辛酯中的一种。

4.根据权利要求1所述的用于不烧镁钙砖的结合剂，其特征在于所述的稀土氧化物为CeO2、Pr6O11或Nd2O3中的一种。

5.一种权利要求1所述的用于不烧镁钙砖的结合剂的制备方法，其特征在于制备方法如下：

(1)高温沥青融化加热至210～220℃，保温8小时，同时在真空度为0.02～0.08Mpa条件下进行抽真空脱水；

(2)加入异氰酸酯，在180℃下搅拌反应120～140分钟；

(3)加入增塑剂、稀土氧化物和蒽油，在150℃～180℃搅拌反应120～140分钟，其中最后60分钟在真空度为0.02～0.08Mpa条件下进行抽真空脱水。