技术领域及背景

技术领域

本发明属于耐火材料应用领域，具体涉及一种用于不烧镁钙砖的结合剂及其制备方法。

背景技术

目前，镁碳质耐火材料在钢铁冶炼生产中得到较广泛的应用，随着钢铁冶炼生产技术的不断发展，人们对耐火材料制品的强度和高温性能的要求越来越高。因此镁钙碳质耐火材料应运而生，它与镁碳砖相比，具有耐压强度高，抗浸蚀性强等优点，从而提高炉龄。但是对于含高游离CaO的镁钙系耐火材料来说，结合剂中的水份会使CaO水化，造成制品开裂、粉化，甚至溃散，因此结合剂中要求水份能够越少越好。

发明专利号97105801.6提供了一种由增塑剂、异氰酸酯和精制沥青配比反应的结合剂，水份重量含量在0.05％以下，但是仍然不够理想，仍然影响着镁钙砖的质量。