具体实施方式：

参见图1，图2，图3，本实用新型的精炼反射炉耐磨镁铬炉衬砖，所述的炉衬砖1呈斧头形状，其大小端截面均为长方形。

所述炉衬砖高度H为150mm，其中大端2的宽度S1为80mm，小端3的宽度S2为71mm。所述的炉衬砖为镁铬材质，其中铬含量为16～18％。