技术领域及背景

(一)技术领域：

本实用新型涉及一种再生铜精炼生产中使用的精炼反射炉耐磨镁铬炉砖衬。

(二)背景技术：

目前精炼反射炉精炼作业时，位于反应区的炉衬砖被高温铜液剧烈冲刷，损坏速度快。一旦炉衬的局部厚度低于200mm，就必须停炉检修，将该处炉衬砖更换新砖。该处局部更换，消耗耐火砖数量不多；但由于反射炉的炉型的结构特点，检修时，先要将需检修的反应区的上方的炉顶砖层(即使砖层状况良好)整体拆除，炉顶砖拆除后不能重新使用，需砌新耐火砖，消耗耐火砖的费用为12万元。检修后重新开炉，还要消耗燃料费用为6万元。