权利要求书

1、一种生产添加剂白色氯化镁的化工工艺方法，现有技术是以盐化工苦卤工业提钾制溴后的废液为原料，经漂白等工艺制成白色氯化镁，本发明的特征是以菱镁矿焙烧而制得的轻烧氧化镁和盐酸为原料经中和反应，再经过滤和对蒸发浓缩，冷却结晶温度的控制等工艺过程生产白色氯化镁，也即先将轻烧氧化镁和盐酸中和反应制成氯化镁溶液后经过滤成澄清透明的氯化镁溶液，再经蒸发冷却制成片状白色氯化镁。

2、一种按照权利要求1所说的原料，其特征是轻烧氧化镁≥85%;盐酸浓度13%-30%以25%为佳。

3、一种按照权利要求1所说的工艺方法，其特征是加入反应器中的轻烧氧化镁与盐酸的重量比，在理论上为1∶2，因以轻烧氧化镁调和盐酸，故轻烧氧化镁投放量一般高于理论投入量。

4、一种按照权利要求1所说的工艺方法，其特征是反应器中反应物PH值为7。

5、一种按照权利要求1所说的工艺方法，其特征是过滤通过沉降和压力过滤进行，沉降为自然重力沉降，压力过滤的压力为0.1-0.4mpa，滤布＞300目为宜。

6、一种按照权利要求1所说的工艺方法，其特征是蒸发沸点为常压下158℃-170℃（如改变压力，其温度也应随之变化）制片机冷却温度在116℃以下成片状。