发明内容

本发明的任务是提供一种原料资源丰富、生产成本低和易于工业化生产的 高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法。用该方法制备的高强度镁橄榄石质保 温材料性能优良、使用寿命长。

为实现上述任务，本发明所采用的技术方案是：先将20～70wt％的碳酸盐 粉和30～80wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物3～10wt％的结合剂， 搅拌5～25分钟，压制成型，在60～110℃条件下干燥12～36小时或在室内自然 干燥24～48小时；然后在800～1400℃×2～6小时条件下空气中烧成，自然冷 却后用水浸泡24～48小时，再在60～110℃条件下干燥12～36小时或在室内自 然干燥24～48小时制得高强度镁橄榄石质保温材料。

其中：碳酸盐粉为碳酸钠粉、碳酸钾粉、碳酸镁粉中的一种，其碳酸盐粉 含量≥80wt％，碳酸盐的粒径为0.1～0mm；镁橄榄石原矿粉的氧化镁含量≥35 wt％，粒径为0.1～0mm；结合剂为木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、亚硫酸纸浆 废液、工业糊精粉、聚乙烯醇中的一种以上。

由于采用上述技术方案，本发明所用的碳酸盐和镁橄榄石原矿来源广泛， 所制备的高强度镁橄榄石质保温材料是在材料内部由碳酸盐和镁橄榄石原矿反 应生成，烧结好、物相结合良好，有利于提高材料的性能。碳酸盐分解时产生 的二氧化碳气体原位生成微小气孔，材料的体积密度低，导热系数低，材料的 保温性能好，同时材料的强度高，使用寿命长。

因此，本具体实施方式具有原料资源丰富、生产成本低和易于工业化生产 的特点。所制备的高强度镁橄榄石质保温材料体积密度在0.7～1.8克/厘米3，不 仅性能优良，且能延长使用寿命。所制备的高强度镁橄榄石质保温材料性能优 良、使用温度高、使用寿命长，适于温度在1300℃以下的各种工业热工设备特 别是有色金属和钢铁冶炼、水泥和玻璃生产等高温设备，可降低生产过程中的 热量损失，减轻设备对周围环境的热污染，实现节能降耗。