技术领域及背景

技术领域

本发明属于复合耐火保温材料技术领域。尤其涉及一种高强度镁橄榄石质

保温材料及其制备方法。

背景技术

现有的用于高温工业热工设备特别是有色金属和钢铁冶炼、水泥和玻璃生 产设备的轻质保温材料，如氧化铝空心球材料、轻质高铝材料、轻质镁橄榄石 保温材料、轻质粘土、硅藻土材料等，在这些设备的生产过程中的热量损失较 大，因而对周围环境的热污染亦较严重，不仅浪费能源，且影响生产操作环境 和条件。因此，研究和开发具有强度高、体积密度低、耐高温性能和热稳定性 能优良的用于工业热工设备特别是有色金属和钢铁冶炼、水泥和玻璃生产设备 用新型轻质保温材料是技术人员所关注的问题。

镁橄榄石材料具有高熔点、高强度、高化学稳定性、低导热系数。目前， 生产镁橄榄石轻质材料的方法有：除了传统的发泡法、有机物(包括木屑、焦 炭等)烧失成孔法制备镁橄榄石轻质材料以外，其他类似研究局限于采用菱镁 粉、石英粉和二氧化硅微粉为原料的发泡法(李楠.一种方镁石-橄榄石轻质保 温耐火材料及其生产方法，ZL200410013258.1)和原位分解方法(胡莉敏，李 楠.原位分解制备高强度轻质镁橄榄石材料.耐火材料.2005，39[4]：283-285)， 由于上述方法制备的镁橄榄石质保温材料，没有直接利用我国丰富的镁橄榄石 资源。因而成本较高，工业化程度不高，其性能也受到影响。