具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明做进一步的描述，并非对本发明保护范围 的限制。

为避免重复描述，对以下实施例所采用原料的理化性能指标统一描述如下： 碳酸盐粉为碳酸钠粉、碳酸钾粉、碳酸镁粉中的一种，其碳酸盐粉含量≥80wt％， 粒径为0.1～0mm；镁橄榄石原矿粉的氧化镁含量≥35wt％，粒径为0.1～0mm。

实施例1

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，先将20～25wt％的碳酸钠粉 和75～80wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物3～7wt％的木质素磺酸钙为结合剂，结合剂先溶化成水溶液后再用于配料，搅拌10～20分钟，压制成 型，在60～110℃条件下干燥12～24小时；然后在800～900℃×5～6小时条件下 空气中烧成，自然冷却后用水浸泡24～36小时，再在60～110℃条件下干燥 12～24小时制得高强度镁橄榄石质保温材料。

实施例2

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，除结合剂为木质素磺酸钠外， 其余同实施例1。

实施例3

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，先将25～30wt％的碳酸钾粉 和70～75wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物7～10wt％的工业糊精 粉为结合剂，结合剂先溶化成水溶液后再用于配料，搅拌15～25分钟，压制成 型，在60～110℃条件下干燥24～36小时；然后在900～1000℃×4～5小时条件 下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时；再在60～110℃条件下干燥 24～36小时制得高强度镁橄榄石质保温材料。

实施例4

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，除结合剂为聚乙烯醇外，其 余同实施例3。

实施例5

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，先将30～35wt％的碳酸镁粉 和65～70wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物3～6wt％的亚硫酸纸浆 废液为结合剂，结合剂先溶化成水溶液后再用于配料，搅拌5～15分钟，压制 成型，在室内自然干燥24～48小时；然后在1000～1100℃×3～4小时条件下空 气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时；再在室内自然干燥24～48小时 制得高强度镁橄榄石质保温材料。

实施例6

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，除结合剂为木质素磺酸钙和 木质素磺酸钠外，其余同实施例5。

实施例7

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，先将35～40wt％的碳酸钠粉 和60～65wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物5～7wt％的结合剂，搅 拌10～20分钟，压制成型，在室内自然干燥24～48小时；然后在1100～1200℃ ×2～3小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时；再在室内自 然干燥24～48小时制得高强度镁橄榄石质保温材料。

其中：结合剂为工业糊精粉和亚硫酸纸浆废液，先溶化成水溶液后再用于 配料。

实施例8

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，除结合剂为工业糊精粉和聚 乙烯醇外，其余同实施例7。

实施例9

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，先将40～45wt％的碳酸钾粉 和55～60wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物5～8wt％的结合剂，搅 拌15～25分钟，压制成型，在60～110℃条件下干燥24～36小时；然后在1200～ 1300℃×2～3小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时；再在 60～110℃条件下干燥24～36小时制得高强度镁橄榄石质保温材料。

其中：结合剂为木质素磺酸钙、木质素磺酸钠和工业糊精粉，先溶化成水 溶液后再用于配料。

实施例10

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，除结合剂为木质素磺酸钙、 木质素磺酸钠、工业糊精粉和聚乙烯醇外，其余同实施例9。

实施例11

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，先将45～50wt％的碳酸镁粉 和50～55wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物3～6wt％的亚硫酸纸浆 废液为结合剂，结合剂先溶化成水溶液后再用于配料，搅拌5～15分钟，压制 成型，在室内自然干燥24～48小时；然后在1300～1400℃×2～3小时条件下空 气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时；再在室内自然干燥24～48小时 制得高强度镁橄榄石质保温材料。

实施例12

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，先将50～55wt％的碳酸镁粉 和45～50wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物3～6wt％的木质素磺酸 钙和木质素磺酸钠为结合剂，结合剂先溶化成水溶液后再用于配料，搅拌5～15 分钟，压制成型，在室内自然干燥24～48小时；然后在1200～1300℃×3～4小 时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时；再在室内自然干燥24～ 48小时制得高强度镁橄榄石质保温材料。

实施例13

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，先将55～60wt％的碳酸钾粉 和40～45wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物3～5wt％的结合剂，搅 拌15～25分钟，压制成型在60～110℃条件下干燥24～36小时；然后在1200～ 1300℃×2～3小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时；再在 60～110℃条件下干燥24～36小时制得高强度镁橄榄石质保温材料。

其中：结合剂为木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、亚硫酸纸浆废液和工业糊 精粉，先溶化成水溶液后再用于配料。

实施例14

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，先将60～65wt％的碳酸钾粉 和35～40wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物3～5wt％的结合剂，搅 拌15～25分钟，压制成型，在60～110℃条件下干燥24～36小时；然后在1200～ 1300℃×2～3小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时；再在 60～110℃条件下干燥24～36小时制得高强度镁橄榄石质保温材料。

其中：结合剂为木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、亚硫酸纸浆废液、聚乙烯 醇和工业糊精粉，先溶化成水溶液后再用于配料。

实施例15

一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，先将65～70wt％的碳酸钾粉 和30～35wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物3～5wt％的结合剂，搅 拌15～25分钟，压制成型，在60～110℃条件下干燥24～36小时；然后在1200～ 1300℃×2～3小时条件下空气中烧成，自然冷却后用水浸泡36～48小时；再在   60～110℃条件下干燥24～36小时制得高强度镁橄榄石质保温材料。

其中：结合剂为木质素磺酸钠和工业糊精粉，溶化成水溶液后再用于配料。

本具体实施方式所用的碳酸盐和镁橄榄石原矿来源广泛，所制备的高强度 镁橄榄石质保温材料是在材料内部由碳酸盐和镁橄榄石原矿反应生成，烧结好、 物相结合良好，有利于提高材料的性能。碳酸盐分解时产生的二氧化碳气体原 位生成微小气孔，材料的体积密度低，导热系数低，材料的保温性能好，同时 材料的强度高，使用寿命长。

因此，本具体实施方式具有原料资源丰富、生产成本低和易于工业化生产 的特点。所制备的高强度镁橄榄石质保温材料体积密度在0.7～1.8克/厘米3，不 仅性能优良，且能延长使用寿命。所制备的高强度镁橄榄石质保温材料性能优 良、使用温度高、使用寿命长，适于温度在1300℃以下的各种工业热工设备特 别是有色金属和钢铁冶炼、水泥和玻璃生产等高温设备，可降低生产过程中的 热量损失，减轻设备对周围环境的热污染，实现节能降耗。