权利要求书

1、一种高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，其特征在于先将20～70

wt％的碳酸盐粉和30～80wt％的镁橄榄石原矿粉混合，外加上述混合物3～10

wt％的结合剂，搅拌5～25分钟，压制成型，在60～110℃条件下干燥12～36小

时或在室内自然干燥24～48小时；然后在800～1400℃×2～6小时条件下空气

中烧成，自然冷却后用水浸泡24～48小时，再在60～110℃条件下干燥12～36

小时或在室内自然干燥24～48小时制得高强度镁橄榄石质保温材料。

2、根据权利要求1所述的高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，其特征

在于所述的碳酸盐粉为碳酸钠粉、碳酸钾粉、碳酸镁粉中的一种，其碳酸盐粉

含量≥80wt％，碳酸盐的粒径为0.1～0mm。

3、根据权利要求1所述的高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，其特征

在于所述的镁橄榄石原矿粉的氧化镁含量≥35wt％，粒径为0.1～0mm。

4、根据权利要求1所述的高强度镁橄榄石质保温材料的制备方法，其特征

在于所述的结合剂为木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、亚硫酸纸浆废液、工业糊

精粉、聚乙烯醇中的一种以上。

5、根据权利要求1～4项中任一项所述的高强度镁橄榄石质保温材料的制

备方法所制备的高强度镁橄榄石质保温材料。