具体实施方式

实施例1：

(1)、制备线性酚醛树脂：

在装有搅拌器、温度计、真空表及升温、降温装置的反应釜中，加入600 份苯酚，360份浓度为37％的甲醛，开动搅拌后，加入12份草酸和3份醋酸锌， 一个小时内升温到回流，维持反应2小时后，降温到60℃，停止搅拌使其分层， 虹吸上层清液后，在常压下蒸馏到温度达130℃，然后在0.088MPa的真空度下 脱水到180℃，生成线性酚醛树脂；

(2)、改性处理：

在步骤(1)得到的线性酚醛树脂中，不含羟基的溶剂采用邻苯二甲酸二甲 酯作为酯类溶剂，共加入600份，在100℃下保温一个小时后，降温到80℃， 加入异氰酸酯，所用的异氰酸酯为30份甲苯二异氰酸酯和30份六亚甲基二异 氰酸酯，保温2个小时，即得到产品。

用此方法生产得到的产品指标如下：

粘度：15000mPa·s  固体含量：75％  游离酚：0.2％

实施例2：

(1)、制备线性酚醛树脂：

在装有搅拌器、温度计、真空表及升温、降温装置的反应釜中，加入1600 份间甲基苯酚，1040份浓度为37％的多聚甲醛的水溶液，开动搅拌后，加入1 份磷酸和5份醋酸镍，一个小时内升温到回流，维持反应3小时后，降温到60 ℃，停止搅拌使其分层，虹吸上层清液后，在常压下蒸馏到温度达130℃，然后 在0.09MPa的真空度下脱水到190℃，生成线性酚醛树脂；

(2)、改性处理：

在步骤(1)得到的线性酚醛树脂中，不含羟基的溶剂采用己二酸二甲酯作 为酯类溶剂和苯乙酮作为酮类溶剂的混合物，加入600份己二酸二甲酯和500 份苯乙酮，在120℃下保温2个小时后，降温到90℃，加入异氰酸酯，所用的 异氰酸酯为200份六亚甲基二异氰酸酯，保温1.5个小时，即得到产品。

用此方法生产得到的产品指标如下：

粘度：10000mPa·s  固体含量：78％  游离酚：0.4％

实施例3：

(1)、制备线性酚醛树脂：

在装有搅拌器、温度计、真空表及升温、降温装置的反应釜中，加入900 份苯酚和100份间苯二酚，690份浓度为37％的甲醛，开动搅拌后，加入0.5份 磷酸、2份草酸、3份醋酸锌和5份醋酸镁，一个小时内升温到回流，维持反应 2小时后，降温到60℃，停止搅拌使其分层，虹吸上层清液后，在常压下蒸馏 到温度达130℃，然后在0.088MPa的真空度下脱水到180℃，生成线性酚醛树脂；

(2)、改性处理：

在步骤(1)得到的线性酚醛树脂中，不含羟基的溶剂采用乙二醇二丁醚作 为醚类溶剂，加入900份乙二醇二丁醚，在130℃下保温一个小时后，降温到 80℃，加入异氰酸酯，所用的异氰酸酯为250份二甲基甲烷二异氰酸酯，保温2 个小时，即得到产品。

用此方法生产得到的产品指标如下：

粘度：15000mPa·s  固体含量：75％  游离酚：0.2％。