技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种耐火材料用树脂结合剂，具体地说是一种耐火材料用无水 树脂结合剂及其制备方法，适用于冶炼不锈钢的炉衬耐火材料的生产。

背景技术

随着钢铁冶炼技术的不断发展，人们对耐火材料制品的强度和耐高温性能 的要求也越来越高。目前最常用的耐火材料都是碳复合耐火材料，其中的组份 之一是有机结合剂，其在碳复合材料中占有非常重要的地位，它对坯料的混炼、 成型以及成品的理化性能产生很大影响。

目前碳复合耐火材料——镁碳砖在钢铁冶炼行业应用很广，这种砖采用含 水酚醛树脂做结合剂，存在以下缺点：主料电熔镁砂的价格较贵，资源不丰富； 成品砖的耐高温和耐腐蚀性能一般。因此，矿藏丰富、耐腐蚀性能好的白云石、 镁钙砂成为电熔镁砂最理想的替代品，但是由于镁钙砂、白云石原料中含有游 离的氧化钙，它极易吸水膨胀，造成制品开裂、粉化，从而无法使用，因此必 须使用无水结合剂。

目前，无水树脂主要有沥青改性树脂、呋喃树脂改性酚醛树脂、烷基苯醛 树脂改性酚醛树脂。

沥青改性树脂，主要特点是价格低廉，同酚醛相比具有高温易形成石墨化 碳的特点。由于焦油和沥青在烘烤过程中容易产生强致癌的臭气和烟尘，严重 污染环境，危害人类的身体健康，因此不宜推广使用。淄博鑫耐达耐火材料股 份有限公司申请的中国专利《耐火材料用无水树脂结合剂及生产工艺》，公开号 CN1197099，即采用此工艺生产制造无水树脂。

呋喃树脂改性酚醛树脂，使用呋喃树脂和线形酚醛共缩聚反应制得，水分 小于0.4％，游离酚小于1％，可与游离氧化钙反应物含量较高。中国科学技术 大学申请的中国专利《耐火材料用树脂结合剂及制备方法》，公开号CN1064094， 即按照此方法生产。

烷基苯醛树脂改性酚醛树脂是由酚醛类树脂和烷基苯醛类树脂组成，并配 有酯类、酮类、醚类等无水系溶剂。结合剂水分含量低于0.5％，游离酚含量 较高，可与游离氧化钙反应物含量也较高。冶金工业部洛阳耐火材料研究院的 专利申请《耐火材料用无水树脂结合剂的生产方法》，公开号CN1058607，即按 照此方法生产。