权利要求书

1.一种低碳镁碳砖，其特征在于它是由下述重量配比的原料制备而 成：电熔镁砂80～95％，非氧化物添加剂0～5％，镁碳砖再生微粉3～9 ％，碳素树脂结合剂2～5％，碳纤维0.01～0.2％；所述的镁碳砖再生微 粉指的是在处理用后镁碳砖的过程中，所产生的除尘粉；所述的非氧化物 添加剂是B4C、Al、Si、Al-Mg合金粉按任何重量配比的混合物；所述的碳 素树脂结合剂是酚醛树脂、沥青、呋喃树脂按任何重量配比的混合物。

2.根据权利要求1所述的低碳镁碳砖，其特征在于：所述的镁碳砖 再生微粉主要组成成份及含量为40～70％的MgO、30～60％的C；粒度为 D50＜2μm；物相组成主要是方镁石、石墨和少量非结晶碳。

3.根据专利要求1或2所述的低碳镁碳砖，其特征在于：所述碳纤 维的碳含量大于65％，纤维直径小于20μm，长度3～8mm。