具体实施方式

下面的实施例可以帮助本专业技术人员更全面地理解本发明，但不以任何方式限

制本发明。

实施例1：

a、物料混合：取粒度80目、枸溶性MgO质量含量57％的水镁石粉970千克和粒度为80目、水溶性MgO质量含量22％的天然硫酸镁粉30千克，加入搅拌机中搅拌10分钟混匀。

b、造粒：将上述混合粉加入造粒机中，加入上述混合粉质量15％的水做粘合剂，

进行造粒；待造粒机中已有70％颗粒达到Φ2-4mm要求时，从造粒机中将造粒品取出，用孔径2mm、4mm两层筛网进行筛选、分级，合格品进入下一步骤，直径小于2mm的直接回到造粒机重新造粒；大于4mm的物料，用粉碎机粉碎后回到造粒机重新造粒；

c、干燥：将造粒好的合格品送入水平硫化床式干燥机，于200-220℃进行干燥至水分质量含量小于1％，同时进行检验；产品硬度采用日本产木屋式压力计测定。

d、包装、检验合格的物料进行包装，既为成品。

所得产品的检验结果为：外观及粒度：Φ2-4mm球形颗粒；2-4mm孔径筛通过率：

95％；硬度：1.5kg/cm2；崩解率：90％：枸溶性MgO质量含量：53％；水溶性MgO质量

含量：5％；水分质量含量：0.5％。

实施例2：

取粒度60目、枸溶性MgO质量含量62％的水镁石粉990千克和粒度为60目、水

溶性MgO质量含量29％的天然硫酸镁粉10千克，加入搅拌机中搅拌10分钟混匀；用上述混合粉质量25％的水做粘合剂，按照实施例1制得水镁石颗粒肥料。

所得产品的检验结果为：外观及粒度：Φ2-4mm球形颗粒；2-4mm孔径筛通过率：

100％；硬度：4.0kg/cm2；崩解率：100％：枸溶性MgO质量含量：62％；水溶性MgO质

量含量3％；水分质量含量：0.0％。

实施例3：

取粒度70目、枸溶性MgO质量含量60％的水镁石粉870千克和粒度为70目、水

溶性MgO质量含量26％的天然硫酸镁粉130千克，加入搅拌机中搅拌10分钟混匀；用上述混合粉质量20％的水做粘合剂，按照实施例1制得水镁石颗粒肥料，也称混合苦土球。

所得产品的检验结果为：外观及粒度：Φ2-4mm球形颗粒；2-4mm孔径筛通过率：

98％；硬度：2.5kg/cm2；崩解率：98％：枸溶性MgO质量含量：58％；水溶性MgO质量

含量4；水分质量含量：1.0％。

实施例4：

取粒度60目、枸溶性MgO质量含量57％的水镁石粉840千克和粒度为80目、水

溶性MgO质量含量27％的天然硫酸镁粉160千克，加入搅拌机中搅拌10分钟混匀；用上述混合粉质量15％的水做粘合剂，按照实施例3制得水镁石颗粒肥料，也称混合苦土球。

所得产品的检验结果为：外观及粒度：Φ2-4mm球形颗粒；2-4mm孔径筛通过率：

95％；硬度：2.2kg/cm2；崩解率：98％：枸溶性MgO质量含量：62％；水溶性MgO质量

含量3％；水分质量含量：0.5％。

实施例5：

取粒度70目、枸溶性MgO质量含量59％的水镁石粉800千克、粒度为200目并

且枸溶性MgO质量含量85％的轻烧镁粉180千克和粒度为80目、水溶性MgO质量含量25％的天然硫酸镁粉20千克，加入搅拌机中搅拌10分钟混匀；用上述混合粉质量15％的5％(质量)的柠檬酸溶液做粘合剂，按照实施例1制得水镁石颗粒肥料。

所得产品的检验结果为：外观及粒度：Φ2-4mm球形颗粒；2-4mm孔径筛通过率：

98％；硬度：3.2kg/cm2；崩解率：98％：枸溶性MgO质量含量：62％；水溶性MgO质量

含量3％；水分质量含量：0.1％。

实施例6：

取粒度70目、枸溶性MgO质量含量56％的水镁石粉870千克、粒度为300目并

且枸溶性MgO质量含量60％的轻烧镁粉125千克和粒度为80目、水溶性MgO质量含量23％的天然硫酸镁粉5千克，加入搅拌机中搅拌10分钟混匀；用上述混合粉质量15％的5％(质量)的柠檬酸溶液做粘合剂，按照实施例1制得水镁石颗粒肥料。

所得产品的检验结果为：外观及粒度：Φ2-4mm球形颗粒；2-4mm孔径筛通过率：

97％；硬度：3.8kg/cm2；崩解率：96％：枸溶性MgO质量含量：62％；水溶性MgO质量

含量3.2％；水分质量含量：0.1％。