权利要求书

一种高强低导镁铝尖晶石砖，其特征在于：以重量百分比计，其制备原料如下：粒度5~3mm的镁铝合成料20~25%，粒度3~1mm的镁铝合成料20~25%，粒度1~0mm的电熔镁砂12~16%，粒度180F的电熔镁砂12~16%，粒度180F的镁铝合成料10~12%，粒度180F的电熔镁铝尖晶石4~8%，а-Al2O3细粉为2~5%，外加占上述原料总重3.5~5%的木质素磺酸钙；

所述镁铝合成料的制备方法，包括如下步骤：

（1）原料：所述镁铝合成料原料以重量百分比表示，菱镁矿80～95%、工业氢氧化铝5～20%；

（2）研磨：按原料组成称料，将其混合共磨3 h，然后将其加入混撵机内，外加上述原料总重量10%～20%的水搅拌均匀得到粉料；

（3）成型：将所述粉料经压制成型得到胚料，成型压力280～320MPa，保压5～7秒；

（4）烧制：将胚料入窑烧制得到成品。

根据权利要求1所述的高强低导镁铝尖晶石砖，其特征在于：以重量百分比计，所述镁铝合成料的体积密度为2.2~2.4g/cm3，镁铝合成料的成分组成：MgO为80～90%，Al2O3为8～16%，其他杂质1.5~5.0%，矿相组成MgO和MA，孔径5～10μm；所述电熔镁砂的成分组成：MgO为80~98%，Fe2O3为0.5~3%，其他杂质1.5~2.0%；所述电熔镁铝尖晶石的成分组成：MgO为30~55%，Al2O3为40~66%，其他杂质1.0~2.0%。

根据权利要求1所述的高强低导镁铝尖晶石砖，其特征在于：所述а-Al2O3细粉中Al2O3含量≥99 wt%。

根据权利要求1所述的高强低导镁铝尖晶石砖，其特征在于：所述高强低导镁铝尖晶石砖经由配料、湿碾、成型、干燥和烧成步骤而制得，成型时采用摩擦压力机制成砖坯，烧成温度1500～1600℃，烧成时间为10～100h。