技术领域及背景

技术领域

本发明属于耐火材料技术领域，具体涉及一种高强低导镁铝尖晶石砖。

背景技术

众所周知，水泥企业属于高能耗工业，随着电力高峰期的到来，水泥企业将受到拉闸限电约束而影响水泥企业的正常运转，带来产量的降低和回转窑的运转不稳定等因素。

为配合“绿色耐材”战略，实现“品种质量优良化、资源能源节约化、生产过程环保化、使用过程无害化”，高强低导镁铝尖晶石砖将替代原有水泥窑传统的镁铝尖晶石砖制品，传统产品为重质材料，导热系数较高，在3.0 W/m·℃左右，当在水泥窑上使用时，水泥窑筒体温度达到380℃，这既容易造成筒体的变形，影响耐火材料的使用寿命，限制窑炉的运转率，也造成了能源的浪费，尤其是标煤的多消耗。这就容易造成水泥窑筒体温度较高、筒体变形，影响耐火材料的使用寿命，造成能源的浪费。水泥企业的逐渐向“低能耗、低污染”转型，对水泥回转窑过渡带耐火材料的品种需求进一步提高，传统的镁铝尖晶石制品性能已不能满足要求。