发明内容

本发明的目的在于提供一种真空脱气炉用镁锆铝砖及其制备方法，在真空脱气处理过程中，耐火材料直接接触钢水时，具有优良抗侵蚀性能、抗渗透性、抗剥落性能和优良热震稳定性能。

为解决上述技术问题，本发明的技术方案是：

一种真空脱气炉用镁锆铝砖，包括以下原料成分按重量份比组成：

镁砂颗粒料55-70份，其中：粒度＞3mm-5mm的占15-20份、粒度＞1mm-3mm的占25-30份、粒度＞0.074mm-1mm的占15-20份；

电熔镁砂细粉料  粒度≤0.074mm  15-25份；

镁铝尖晶石  4-20份，其中：粒度＞0.033mm-1mm的占3-15份，粒度≤0.033mm的占1-3份；

电熔氧化锆   粒度≤0.033mm  3-10份；

亚硫酸盐纸浆废液   2.5-3.5份。

所述的一种真空脱气炉用镁锆铝砖，其主要化学成分的重量百分比为：MgO 75-88％、ZrO2 3-10％、Al2O3 2-9％，其余为不大于3％的杂质。

所述镁砂颗粒料是由钙硅比大于2的电熔镁砂或高纯镁砂制备而成。

所述镁铝尖晶石中Al2O3的含量为50％-70％。

所述亚硫酸盐纸浆废液作为结合剂，为黑褐色粘稠状液体，其主要成份是木素磺酸盐糖类、甲醇有机酸和糠醛以及残余化学品，呈酸性，PH值4.0-6.0，比重1.2-1.4kg/m3。

一种真空脱气炉用镁锆铝砖的制备方法，是在1750-1830℃的高温隧道窑内烧成。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：在镁质耐火材料的基础上引入ZrO2及镁铝尖晶石，其作用是：(1)ZrO2可孤立液相中的CaO和SiO2等低熔相，减少低熔相对镁砂的侵蚀，提高镁质耐火材料的抗侵蚀性能；(2)ZrO2在耐火材料中会产生晶型转变，从而在镁质耐火材料中形成微裂纹，提高镁质材料的抗热震性能；(3)镁铝尖晶石的加入可以提高镁质耐火材料的抗剥落性能。(4)引入适当的镁铝尖晶石超细粉可以强化基质，提高镁质耐火材料基质抗侵蚀性能。

附图说明

图1是本发明材料的MgO-Al2O3-ZrO2三元相图；

图2(a)、图2(b)是本发明材料的扫描电镜照片；

图3是镁铬砖、镁锆砖和本发明MgO-ZrO2-Al2O3材料的透气度检测结果表。