发明内容

本发明的目的是提供一种用二级菱镁矿为原料的高温竖窑油烧中档镁砂的制备工艺，该工艺用超高温竖窑能烧较低品位的菱镁矿，避免了环境污染，产品产量及成品率大大提高；节省了能源，降低了生产成本。

高温竖窑油烧中档镁砂的制备工艺，其特征在于：该工艺以二级菱镁矿为原料，以油为燃料烧结而成，高温竖窑采用封闭式结构，扩大了窑的断面尺寸，窑直径为1.8m，降低了窑内压力；供油系统为脉冲方式供油，将油枪向炉内中心做适量的延伸；烧成温度为1700℃-1800℃；出料机构用水冷冷却。

本发明与现有技术相比所具有的有益效果是：

1、用超高温竖窑能烧较低品位的菱镁矿，尤其是SiO2含量突破了0.8％的禁区，

现在已经把超高温的烧结原料SiO2含量扩大至1.5-1.8％，解决了传统的SiO2含量较高烧结过程中容易产生的结圈和棚料现象。

2、扩大了超高温油窑的窑径，直径由1.2m扩大到1.8m。

3、排放热风，形成低压高温快速烧结。

4、实行脉冲式燃烧，合理节制油耗量。

5、中间喷油燃烧技术的应用，将油枪向炉内中心做适量的延伸。

6、在预热带和冷却带进行水冷降温。