具体实施方式

高温竖窑油烧中档镁砂的制备工艺，该工艺以二级菱镁矿为原料，其中MgO45.80-46.30％，SiO2≤1.0％，以油为燃料在800-1000℃条件下轻烧1-2小时，成轻烧

镁粉，轻烧镁粉的MgO≥94％，SiO2≤1.6％；然后进行干压球，制成轻烧镁球，然后在1700-1800℃条件下烧结，得到中档镁砂。中档镁砂MgO≥95％，SiO2≤1.8％，体积密度≥3.20g/cm3。

高温竖窑采用封闭式结构，扩大了窑的断面尺寸，窑直径由原来的0.8m改为1.8m，

降低了窑内压力；供油系统为脉冲方式供油，将油枪向炉内中心做适量的延伸；；烧成温度为1700℃-1800℃；出料机构用水冷冷却。