权利要求书

1.一种环保型中间包干式振动料结合剂，其特征在于，以重量百分 比为单位，它含有钠的磷酸盐或硼玻璃10～80％，镁盐15～85％，碱金属硅 酸盐或硼酸盐0.01～5％。

2.根据权利要求1所述的环保型中间包干式振动料结合剂，其特征在 于，它含有钠的磷酸盐或硼玻璃21～70％，镁盐26～75％，碱金属硅酸盐或硼 酸盐0.1～4％。

3.根据权利要求1所述的环保型中间包干式振动料结合剂，其特征在 于，它含有钠的磷酸盐或硼玻璃11～50％，镁盐41～85％，碱金属硅酸盐或硼 酸盐0.05～4％。

4.根据权利要求1所述的环保型中间包干式振动料结合剂，其特征在 于，它含有钠的磷酸盐或硼玻璃50～80％，镁盐15～45％，碱金属硅酸盐或硼 酸盐2～5％。

5.根据权利要求1至4任意一项权利要求所述的环保型中间包干式振动 料结合剂，其特征在于，所述钠的磷酸盐为三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、 焦磷酸钠中的至少一种。

6.根据权利要求5所述的环保型中间包干式振动料结合剂，其特征在 于，所述镁盐为硫酸镁、氯化镁中的至少一种。

7.根据权利要求6所述的环保型中间包干式振动料结合剂，其特征在 于，所述碱金属硅酸盐为固体水玻璃、硅酸钠、硅酸钾中的至少一种。

8.根据权利要求7所述的环保型中间包干式振动料结合剂，其特征在 于，所述结合剂在环保型中间包干式振动料的添加量为振动料总重量 的3～8％。