发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种无刺激性气味、不会给钢水增碳增氢、 抗侵蚀性能良好、解体容易、环境友好的中间包干式振动料结合剂。

为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案是：

一种环保型中间包干式振动料结合剂，以重量百分比为单位，它含 有钠的磷酸盐或硼玻璃10～80％，镁盐15～85％，碱金属硅酸盐或硼酸盐0.01～ 5％。

所述环保型中间包干式振动料结合剂含有钠的磷酸盐或硼玻璃21～ 70％，镁盐26～75％，碱金属硅酸盐或硼酸盐0.1～4％。

所述环保型中间包干式振动料结合剂含有钠的磷酸盐或硼玻璃11～ 50％，镁盐41～85％，碱金属硅酸盐或硼酸盐0.05～4％。

所述环保型中间包干式振动料结合剂含有钠的磷酸盐或硼玻璃50～ 80％，镁盐15～45％，碱金属硅酸盐或硼酸盐2～5％。

所述钠的磷酸盐为三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠中的至少一 种。 所述镁盐为硫酸镁、氯化镁中的至少一种。

所述碱金属硅酸盐为固体水玻璃、硅酸钠、硅酸钾中的至少一种。

上述结合剂在环保型中间包干式振动料的添加量为振动料总重量 的3～8％。

本发明具有积极有益的效果：

1.采用无机盐作为无碳干式料的复合结合剂，不引入碳，不会给钢水增碳 增氢，可满足冶炼碳含量比较低的钢种的需要，使用烘烤时，不产生甲醛、甲 酚等刺激性气味，对环境友好。

2.抗侵蚀性能良好、容易解体  通过选择结合剂的组分及加入量，使中间 包镁质无碳干式振动料的结合强度和中温强度均可满足脱模要求和使用要求。

3.提高了中间包的使用寿命，使以电熔镁砂和烧结镁砂为主要原料的干式 料平均使用寿命达29小时以上(见表2)。