实用新型内容

本实用新型就是针对上述问题，提供一种使用方便，节约能源、余热高效利用的轻烧氧化镁装置。

为实现本实用新型的上述目的，本实用新型采用如下技术方案，本实用新型包括煅烧炉，其结构要点煅烧炉的底部同冷却器的顶部相连；所述的冷却器的下部设置有鼓风机。

作为本实用新型的一种优选方案：所述的煅烧炉顶部同具有进料口的预热器底部相连，预热器上部设置有引风机。

本实用新型的有益效果：

1、节约能源：由于本实用新型的煅烧炉同预热器和冷却器相连，在预热器上设置了引风机，可将煅烧炉中的高温烟气引入预热器内，从而对预热器内的原料进行预热，提高煅烧炉高温烟气的利用率；较之常规的自然散热方法，能较大效率回收生产余热。在冷却器上设置鼓风机，将煅烧炉燃烧所需的空气，通过冷却器内的高温产品进行预热，有效的回收了产品冷却时所散失的热量；所以说，本实用新型节约能源。

2、使用方便：本实用新型仅需要将引风机和鼓风机开启，即可大量回收热量，操作方法简单，使用方便。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

附图中1为鼓风机、2为冷却器、3为煅烧炉、4为预热器、5为进料口、6为引风机。