具体实施方式

天然隐晶型菱镁矿二步煅烧生产优质高纯镁砂的工艺，该工艺包括如下步骤：

1)将开采的隐晶型菱镁矿，用水洗涤，除去杂质，然后干燥，使水分小于8％；

2)采用鄂破、对辊破碎至0-5mm的粒度，在沸腾炉内焙烧，温度为870℃； 或采用球磨磨至200目的粒度入悬浮炉焙烧，温度为820℃；物料出口的粒度为 325目，通过率在92％-93％，在沸腾炉内焙烧后物料的活性为35秒，在悬浮炉内焙 烧后物料的活性为25秒；

3)物料进入分级细磨工序，将325目物料中＜10μm的物料分出，将物料中＞10μm 的物料进入细磨系统磨至＜10μm，通过率97％，与所述分出的物料均匀混合后，比表面 积达8-10m2/g，加入阴离子活化剂氟化镁或氟化钙，氟化镁或氟化钙加入量为物料总重 量的2％，再次混合均匀，然后进入干法压球系统；

4)在干法压球系统中，将上述物料先制坯后破碎成0-3mm，再与没有制坯的新粉 以体积比6∶4混合后干法成球，成球后的坯体密度为2.10g/cm3，经48小时养护后， 养护后的体积密度可达2.15g/cm3，进入高温油竖窑煅烧，采用裂化油或重油为燃料， 热值为11000千卡/千克，温度为1950℃-2050℃，煅烧和保温时间为18-20个小时后出 窑，检验LOI＜0.10％、SiO2：0-0.06％、CaO：0.45-0.72％、MgO：99-99.15％、Fe2O3：0-0.01％、 Al2O3：0-0.06％、B.D.3.43-3.45g/cm3。