发明内容

本发明人针对现有耐火材料市场的需求，根据多年来对优质高纯镁砂的研究开发及 实践，研究出一种以天然隐晶型菱镁矿为原料，经二步煅烧生产MgO含量为98％-99％体 积密度3.40-3.45g/cm3的优质高纯镁砂的工艺，由于本工艺选择的原料天然隐晶型菱镁 矿纯度高，不含硅、铁、铝，且在重烧时加入了活化剂，该工艺生产出的高纯镁砂可达到或超过海水镁砂的技术指标要求。

天然隐晶型菱镁矿二步煅烧生产优质高纯镁砂的工艺，其特征在于该工艺包括如下 步骤：

1)将开采的隐晶型菱镁矿，用水洗涤，除去杂质，然后干燥，使水分小于8％；

2)采用鄂破、对辊破碎至0-5mm的粒度，在沸腾炉内焙烧，温度为870℃； 或采用球磨磨至200目的粒度入悬浮炉焙烧，温度为820℃；物料出口的粒度为 325目，通过率在92％-93％，在沸腾炉内焙烧后物料的活性为35秒，在悬浮炉内焙 烧后物料的活性为25秒；

3)物料进入分级细磨工序，将325目物料中＜10μm的物料分出，将物料中＞10μm 的物料进入细磨系统磨至＜10μm，通过率97％，与所述分出的物料均匀混合后，比表面 积达8-10m2/g，加入阴离子活化剂氟化镁或氟化钙，氟化镁或氟化钙加入量为物料总重 量的2％，再次混合均匀，然后进入干法压球系统；

4)在干法压球系统中，将上述物料先制坯后破碎成0-3mm，再与没有制坯的新粉 以体积比6∶4混合后干法成球，成球后的坯体密度为2.10g/cm3，经48小时养护后， 养护后的体积密度可达2.15g/cm3，进入高温油竖窑煅烧，采用裂化油或重油为燃料， 热值为11000千卡/千克，温度为1950℃-2050℃，煅烧和保温时间为18-20个小时后出 窑，检验LOI＜0.10％、SiO2：0-0.06％、CaO：0.45-0.72％、MgO：99-99.15％、Fe2O3：0-0.01％、 Al2O3：0-0.06％、B.D.3.43-3.45g/cm3。

本发明与现有技术相比，其有益效果是：

1)选用隐晶型菱镁矿为原料，替代传统的隐晶型菱镁矿生产高纯镁砂，原料纯度 高，不含硅、铁、铝等杂质。

2)通过分级超细磨手段，使轻烧粉细度在＜10μm，比表面积达8-10m2/g，且具有 更高的活化能，为二步煅烧创造条件。

3)使用阴离子活化剂，在高温煅烧时，阴离子迁移，晶格出现空位，MgO填充 空位，使物料获得更高的体积密度。

4)制坯过程，使坯料获得初始的高密度，即将上述物料先制坯后破碎成0-3mm， 再以体积比6∶4的比例与新粉混合干法成球，使物料获得2.10g/cm3的初始密 度，然后将球坯在环境中养护48小时，使其表面吸收环境中的水气更加硬化， 可提高密度0.05g/cm3，同时表面物料存在Mg(OH)2反应，比MgO更利于烧结。

5)产品为高纯度、高密度，其产品中MgO含量为98％-99％，体积密度3.40-3.45g/cm3。与海水镁砂相比，生产成本低，耐火强度高。