权利要求书

1.一种以菱镁矿为原料制取氢氧化镁晶须的方法，该方法使用的原料包括含氧化镁达到45％以上的菱镁矿、一定浓度的硫酸、氢氧化钠等，其特征在于在600～700℃温度下锻烧菱镁矿3～6小时获得氧化镁，以此种氧化镁为原料，配制成浓度为1.0～10.0％的氧化镁悬浮液，将硫酸水溶液按氧化镁量1/4(摩尔比)的加入量加入到氧化镁悬浮液中，然后将制得的氧化镁和硫酸的混合溶液充分混合并装入高压反应釜中边搅拌边升温到一定温度后，恒温恒压下保温2～6小时，然后在常温下用水对生成物碱式硫酸镁晶须进行稀释分散、洗涤过滤，再以其为原料，用水配制成一定浓度的碱式硫酸镁晶须悬浮液，并按氢氧化钠与碱式硫酸镁之比按摩尔当量为1∶1～1.6的比例将氢氧化钠水溶液加入到碱式硫酸镁晶须悬浮液中，再将制得的碱式硫酸镁晶须和氢氧化钠混合溶液混匀后装入高压反应釜中边搅拌边升温，达到预定的温度后，恒温恒压保温一定时间，然后停止加热，冷却到室温，自釜中取出反应生成物氢氧化镁晶须，洗涤过滤，干燥成成品。

2.根据权利要求1所说的一种以菱镁矿为原料制取氢氧化镁晶须的方法，其特征在于方法中所说的将制得的氧化镁和硫酸的混合溶液充分混合并装入高压反应釜中边搅拌边升温到一定温度后的一定温度可在130～190℃温度范围内选取。

3.根据权利要求1所说的一种以菱镁矿为原料制取氢氧化镁晶须的方法，其特征在于方法中所说的用水配制成一定浓度的碱式硫酸镁晶须悬浮液里的一定浓度为1～5％。

4.根据权利要求1所说的一种以菱镁矿为原料制取氢氧化镁晶须的方法，其特征在于方法所说的反应过程中对于溶液要始终进行搅拌中的搅拌强度为100～400rpm。

5.根据权利要求1所说的一种以菱镁矿为原料制取氢氧化镁晶须的方法，其特征在于方法所说的将制得的碱式硫酸镁晶须和氢氧化钠混合溶液混匀后装入高压反应釜中边搅拌边升温到预定温度中的预定温度可以在130～190℃温度范围内选取，其中180℃较为适宜。

6.根据权利要求1所说的一种以菱镁矿为原料制取氢氧化镁晶须的方法，其特征在于方法所说的恒温恒压保温一定时间中的一定时间为3～6小时。