发明内容

本发明针对上述现有技术中存在的技术问题，提供了一种高纯镁钙砂的生产工艺，采用本发明工艺生产高纯镁钙砂产量高，单位产品耗油量低，并且生产出的高纯镁钙砂煅烧均匀，质量稳定，具有高纯度、高密度、高抗水化性。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种高纯镁钙砂的生产工艺，包括如下工艺步骤：

(1)，配料，取轻烧白云石100份，轻烧镁粉80份，卤片40份，锆英砂10份进行混合；

(2)，共磨，将混合后的粉料输送到球磨机内进行共同细磨，球磨时间不少于3分钟，细磨后粉料的粒径小于0.074mm；

(3)，压球及干燥，将共磨之后的粉料送入搅笼混砂机进行混炼消化，然后通过输送带送入压密机进行排气压密，再进入压球机进行压制成球，压球机的运行速度与输送带的速度保持一致；将成型的球进行堆放，堆放高度不超过1.5m，自然晾干8～10小时；

(4)，烧成，将自然晾干后的成型球放入震动给料机内，震动给料机经过输送带将成型球均匀加入到高温燃油回转窑中，输送带速度与回转窑的出料速度保持在8∶7～12∶7，以保持回转窑内的物料维持在固定的水平，回转窑的烧成温度在1700～1800℃，烧成时间为2～3h，烧成后冷却出料。注：1吨生料球可以烧0.7吨熟料，不同要求的合成镁钙砂其烧成温度不一样，比如说镁钙砂的钙含量越高其烧成温度就越高。

采用了上述技术方案的本发明的优点是：

采用高温燃油回转窑煅烧镁钙砂由于在烧成过程中，物料都处于旋转运动中，因此产品煅烧均匀，不会产生生料或半生料，并且不会有结块产生。相对采用燃煤作燃料的竖窑，以燃油回转窑煅烧还具有不污染产品的特性。