发明内容

本发明针对上述现有技术中存在的技术问题，提供了一种使用寿命长，还可以净化钢水，提高炼钢质量的不烧镁钙砖及其制备方法。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种不烧镁钙砖，由以下原料按重量百分比配制而成：

5-7mm的镁钙砂9-16％、3-5mm的镁钙砂9-16％、

1-3mm的镁钙砂9-16％、0.5-1mm的镁钙砂9-16％、

0.5-1mm的镁砂4-16％、≤0.5mm的镁砂5-25％、

石墨1-10％、无水树脂结合剂2-5％、由镁粉和锆英砂混合而成的添加剂1-3％。

作为优选，镁粉和锆英砂是按3∶1的比例进行复合。

一种不烧镁钙砖的制备方法，包括如下步骤：

(1)，将镁钙砂和镁砂分别依次经过颚式破碎机、对辊式破碎机、圆锥式破碎机进行机械破碎，再送入球磨机进行细磨，经过筛网筛分后，制成粒度为5-7mm、3-5mm、1-3mm、0.5-1mm四种规格的镁钙砂和粒度为0.5-1mm、≤0.5mm的镁砂；

(2)，按上述重量百分比进行配料，经配好的料送入行星式轮碾机内进行混练，其加料顺序为5-7mm的镁钙砂，3-5mm的镁钙砂，1-3mm的镁钙砂，0.5-1mm的镁钙砂，0.5-1mm的镁砂，然后加入无水树脂结合剂，石墨，≤0.5mm的镁砂，最后再加入由镁粉和锆英砂混合而成的添加剂，混料的总时间不少于25分钟；

(3)，将混合好的物料加入模具中，进行加压成型；

(4)，将成型的坯料送入隧道式烘烤窑内，进行升温烘烤，升温曲线为：70℃ 10h；120℃10h；180℃5h；250℃10h；温度逐渐升高，使坯料对温度有一个适应的过程，防止开裂并出现水化的现象，提高了产品的稳定性。

(5)，坯料出窑后，立即采用铝箔抽真空包装，外层再进行热塑包装，以隔绝空气，防止产品水化。

采用了上述技术方案的本发明的优点是：

本发明涉及的不烧镁钙砖，可以用作不锈钢及特殊钢的钢包用耐火材料，本发明经过合理的配料和科学的处理工艺，制备的该不烧镁钙砖体积密度大，耐压强度高，特别使用由镁粉和锆英砂混合而成的添加剂，使产品的中温强度好，不易水化、开裂，抗侵蚀能力强，高温稳定性好，挂渣能力强，使用寿命高，能适用于不锈钢、特钢等高级钢的炼钢炉和精炼炉中，能适应其操作条件的苛酷化诸如精炼温度升高、VD处理率增加、高真空保持时间延长。