权利要求书

1.一种采用铁尾矿生产镁橄榄石耐火材料的方法，其特征在于该方法包括以下内容：

a.将铁尾矿与轻烧镁粉混合成为混合料，铁尾矿与轻烧镁粉的混合料中摩尔比nMgO/n(SiO2+R2O3)在2.00～2.50之间；

b.混合料中加入混合料重量的0～50％的镁橄榄石熟料，0～15％的可烧失物，0～4％的结合剂混合，外加5～50％的水搅拌均匀；

c.将上述配料混匀，采用压制、振动、浇注或手工捣打中的一种方法成型，成型的坯体在80～110℃下干燥5～24小时，在500～600℃下保温1～2小时，在1400～1650℃温度下烧成，保温时间1～10小时。

2.根据权利要求1所述的用铁尾矿生产镁橄榄石耐火材料的方法，其特征在于方法a中所说的铁尾矿和轻烧镁粉混合料研磨成粒径小于0.074mm的粉末。

3.根据权利要求1所述的用铁尾矿生产镁橄榄石耐火材料的方法，其特征在于方法b中所说的可烧失物是锯末、煤粉、焦炭粉、聚轻球中的一种或两种及两种以上的混合物，可烧失物粉料的颗粒粒径小于2mm，结合剂为水玻璃或磷酸或纸浆废液。