技术领域及背景

技术领域

本发明涉及耐火材料的生产方法。尤其是采用铁尾矿生产镁橄榄石耐火材料的方法。

背景技术

铁尾矿在资源上与传统的建材、陶瓷、玻璃原料基本相近。由于不需对这些原料再作破碎和其它处理，制造出来的产品往往节省能耗、成本较低。高硅铁尾矿可作为建筑材料、公路用砂、陶瓷、玻璃、微晶玻璃花岗岩及硅酸盐新材料原料，多金属铁尾矿可作为水泥配料及新型材料原料。但铁尾矿作为原料生产镁橄榄石耐火材料的技术尚未见报道。

目前生产镁橄榄石耐火材料大多数采用天然镁橄榄石为原料，原料要经过预烧，脱出结晶水。天然镁橄榄石岩中MgO/SiO2＜1.336，为了保证制品的低温耐火相全部转化为高温耐火相，在配料中配入烧结镁砂。镁砂的配入量应保证全部MgO·SiO2转化为2MgO·SiO2及所有的R2O3转化为高耐火矿物。

关于以天然镁橄榄石为原料的生产方法已经有很多文献报道，如专利申请“镁橄榄石砖及其生产工艺”，申请号：CN95101212.6；“高品位镁橄榄石的制备方法”，申请号：CN200610018308.4；“一种方镁石—橄榄石轻质保温耐火材料及其生产方法”，申请号：CN200410013258.1。以上公开的资料中，其产品基本都能满足用户要求，但是从生产过程来看原料要预烧和破碎，另外原料中FeO含量偏高，影响耐火材料的质量。