发明内容

本发明提供了一种采用铁尾矿和轻烧镁粉生产镁橄榄石耐火材料的方法，该方法原料来源广泛，生产过程简便，产品质量高。

本发明采用的技术方案是：

a.将铁尾矿与轻烧镁粉混合成为混合料，其配比要保证制品中全部SiO2和MgO转化为2 MgO·SiO2及所有R2O3转化为高耐火矿物。铁尾矿与轻烧镁粉的混合料中摩尔比nMgO/n(SiO2+R2O3)在2.00～2.50之间；

b.混合料中加入混合料重量的0～50％的橄榄石熟料，0～15％的可烧失物，0～4％的结合剂混合，外加5～50％的水搅拌均匀；

c.将上述配料混匀，采用压制、振动、浇注或手工捣打中的一种方法成型，成型的坯体在80～110℃下干燥5～24小时，在500～600℃下保温1～2小时，在1400～1650℃温度下烧成，保温时间1～10小时。

上述方法a中的铁尾矿和轻烧镁粉混合料研磨成粒径小于0.074mm的粉末。         上述方法b中所说的可烧失物是锯末、煤粉、焦炭粉、聚轻球中的一种或两种及两种以上的混合物，可烧失物粉料的颗粒粒径小于2mm，结合剂为水玻璃或磷酸或纸浆废液。由于采用上述方案，本发明所得到的产品中主要化学成分是MgO、SiO2和Fe2O3，主要晶相为镁橄榄石、其次是铁橄榄石和方镁石。所得到的耐火材料中，镁橄榄石在70～90％，密度在0.8～3.0g/cm3，显气孔率在15～70％。

本发明所提供的生产镁橄榄石耐火材料的方法其有益的显著效果主要体现在：         (1)充分利用了固体废弃物—铁尾矿资源；

(2)生产原料不用预烧和破碎；

(3)随着选矿技术的不断提高，铁尾矿与轻烧镁粉合成的镁橄榄石中的FeO比天然橄榄石低1～4％，耐火性能得到明显改善；

(4)可以生产镁橄榄石耐火材料，又可以生产镁橄榄石轻质保温耐火材料。