具体实施方式

实施例一（Z-5）

一种电熔镁锆共晶材料的制作工艺，包括以下步骤：

1）按照重量份数比将MgO含量≥92%的轻烧氧化镁粉95kg和ZrO2含量＞98.5%的氧化锆5kg份进行配料；

2）将步骤1的混合料充分混合后，经压密机压密后，再通过压球机压成直径为40mm的球；

3）将压制好的球料放入三相电弧炉内，并通过三相电弧炉通电后，对原料进行熔炼，熔炼温度为2200℃～3000℃，其中MgO与ZrO2的熔点为2200℃，电熔炉的温度高于2200℃即可；

4）原料熔融后，物料进行冷却，形成熔砣，其中熔融的时间根据电弧炉的功率和原料的多少有关，以1800KVA电弧炉为例，熔融10吨料时间约为12小时；

5）将熔砣破碎后，经过磁选机排除带有铁质成份，最后包装成品入库。

实施例二（Z-15）

除照重量份数比将MgO含量≥92%的轻烧氧化镁粉86kg和ZrO2含量＞98.5%的氧化锆14kg份进行配料外，其余与实施例一相同。

实施例三（Z-30）

除照重量份数比将MgO含量≥92%的轻烧氧化镁粉70kg和ZrO2含量＞98.5%的氧化锆30kg份进行配料外，其余与实施例一相同。

实施例四（Z-5′）

除照重量份数比将MgO含量≥92%的轻烧氧化镁粉91.5kg和ZrO2含量＞66%的锆英砂8.5kg份进行配料外，其余与实施例一相同。

各实施例的产品化学成份典型值如表1

通过表1可看出，MgO含量≥92%的轻烧氧化镁粉和ZrO2含量＞98.5%的氧化锆混合熔融后，得出纯度较高的ZrO2和MgO成分，其杂质SiO2和Fe2O3较少，适合在耐火材料中应用。

轻烧氧化镁粉与氧化锆或锆英砂在2200℃以上的电熔炉内进行熔融，在冷却的过程中结晶逐步长大，并能够形成均匀、粗大的共晶结构，从而利用本发明材料直接制砖，由于氧化锆具有良好的抗渗透及渣侵性，从而使其作为耐火材料后其能耐更加稳定，解决了含碳制品向钢水渗碳问题；由于锆质材料具有增韧作用，同时增强了镁质材料的抗剥落性能，在镁碳砖中引入该发明材料可增强镁碳砖抗氧化性能，同时可减少碳加入量50%以上，延长了镁碳砖使用寿命；在水泥回转窑烧成带利用该材料制砖，可取代镁铬制品，控制了六价铬对环境的污染，同时不影响回转窑内衬材料的使用寿命。