权利要求书

1.一种电熔镁锆共晶材料的制作工艺，其特征在于包括以下步骤：

1）按照重量份数比将MgO含量≥92%的轻烧氧化镁粉70～95份和ZrO2含量＞98.5%的氧化锆5～30份进行配料；

2）将步骤1的混合料充分混合后，经压密机压密后，再通过压球机压成直径为40mm的球；

3）将压制好的球料放入三相电弧炉内，并通过三相电弧炉通电后，对原料进行熔炼，熔炼温度为2200℃～3000℃；

4）原料熔融后，物料进行冷却，形成熔砣；

5）将熔砣破碎后，经过磁选机排除带有铁质成份，最后包装成品。

2.如权利要求1所述的电熔镁锆共晶材料的制作工艺，其特征在于：所述的ZrO2含量＞98.5%的氧化锆可以替换为ZrO2含量＞66%的锆英砂。