权利要求书

1、镁橄榄石陶瓷材料作为生物力学材料的应用，其特征在于制备工艺过程是：

(a)硅溶胶作为Si源，用硝酸调节pH值为1-2搅拌后，在室温下加入作为镁源的六水合硝酸镁或氢氧化镁，Mg和Si的摩尔比为2∶1，搅拌成均匀溶液；

(b)加入柠檬酸和乙二醇的混合溶液逐滴加入到步骤a所得到含硅和镁溶液中再搅拌、密封；加入质量百分比为合成镁橄榄石粉体质量的30-45％；

(c)步骤b所得的溶液，在60℃陈化24-48小时，并在120℃中干燥36-56小时，使之凝胶化；

(d)步骤c所得凝胶化物料经球磨、过筛，在1150-1250℃煅烧3小时，得到纯镁橄榄石粉体；

(e)球磨粉碎，先干压成型再冷热等压成型，干压压力10-20MPa，等静压为100MPa；         (f)最后压块，在1350-1450℃烧结6-8小时制成。

2、按权利要求1所述的镁橄榄石陶瓷材料作为生物力学材料的应用，其特征在于所述的柠檬酸和乙二醇的混合溶液中柠檬酸和乙二酸的重量比为3∶2。

3、按权利要求1所述的镁橄榄石陶瓷材料作为生物力学材料的应用，其特征在于所述的步骤a中用硝酸调节硅溶胶的pH值时搅拌30分钟；步骤b中加入镁源后的溶液搅拌3-5小时。

4、按权利要求1所述的镁橄榄石陶瓷材料作为生物力学材料的应用，其特征在于所述的步骤e球磨所得到粉体的粒径小于50微米。

5、按权利要求1所述的镁橄榄石陶瓷材料作为生物力学材料的应用，其特征在于所述的成型时加入6-10％的PVA水溶液作为粘结剂。

6、按权利要求1-5中任一项所制备的镁橄榄石陶瓷材料，其特征在于具有优良的细胞相容性，支持成骨细胞的贴壁并刺激成骨细胞增殖，可用作硬组织修复材料和植入材料。