具体实施方式

下面结合实例对本发明作进一步说明，但它们并不是对本发明作任何限制。

实例1：

a)硅溶胶47.06g，并加硝酸溶液，调节pH值为1.8，在室温下充分搅拌30分钟，然后加入0.4摩尔六水合硝酸镁搅拌3小时，将柠檬酸(5.9g)和乙二醇(3.9g)的混合物滴加到上述混合液中，密封，在60℃中陈化48小时，并在120℃中干燥36小时，凝胶化。

b)将干燥后的凝胶物料球磨并过筛，在1200℃煅烧3小时，得到纯的镁橄榄石粉体，如图1所示。

c)将合成的镁橄榄石粉体球磨，过筛后使其粒度小于50微米，并加入6％的PVA水溶液，先在10MPa干压镁橄榄石粉体成型，并在200MPa下冷等静压。

d)将压成的陶瓷坯体在1450℃烧结8小时，可制得镁橄榄石陶瓷，如图2，3所示。表面较粗糙，有利于细胞的黏附。

e)制成的镁橄榄石陶瓷进行力学性能和细胞相容性的评价。成骨细胞在其上的培养及生长情况如图4-7所示，说明本发明提供的镁橄榄石陶瓷作为生物力学材料的应用是较理想的，它具有细胞相容性又具有促进成骨细胞生长的活性。图4所示，随培养时间从4小时到24小时变化，成骨细胞在材料表面从典型的黏附到铺展的过程；图6显示出成骨细胞在镁橄榄石陶瓷表面1天培养后与材料发生紧密的结合，并长出丝状的伪足，表面光滑，体态饱满。

实例2：

a)硅溶胶46.99g，加入硝酸溶液，调解pH值为1.6，在室温下充分搅拌30分钟，然后加入0.4摩尔六水合硝酸镁搅拌5小时，将柠檬酸(4.2g)和乙二醇(2.8g)的混合物滴加到上述混合液中，密封，在60℃中陈化24小时，并在120℃中干燥56小时。

b)将干燥后的凝胶物料在1250℃煅烧3小时，得到纯的镁橄榄石粉体。

c)将合成的镁橄榄石粉体球磨，过筛后使其粒度小于60微米，并加入10％的PVA水溶液，先在20MPa干压镁橄榄石粉体成型，并在200MPa下冷等静压。

d)将压成的陶瓷坯体在1400℃烧结8小时，可制得镁橄榄石陶瓷。

e)制成的镁橄榄石陶瓷进行力学性能和细胞相容性的评价，同发明内容中的性能评价。         所得到的镁橄榄石粉体和烧结后的陶瓷其基本特性与实施例1雷同。