权利要求书

1.特种碱性回转窑用莫莱石复合砖，其特征在于由占以下重量百分比含量的物料组分与占物料总重4-6％的亚硫酸纸浆废液制成：

特级高铝矾土熟料骨料35-50％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土12-27％，粒度0-1mm；

矾土细粉25-35％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉2-6％，粒度0-2mm；

SiC 8-16％，粒度1-3mm；

自粘土粉3-5％，粒度小于等于0.088mm。

2.根据权利要求1所述的特种碱性回转窑用莫莱石复合砖，其特征在于：所述

特级高铝矾土熟料骨料40％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土15％，粒度0-1mm；

矾土细粉29％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉4％，粒度0-2mm；

SiC 8％，粒度1-3mm；

白粘土粉4％，粒度小于等于0.088mm。

3.根据权利要求1所述的特种碱性回转窑用莫莱石复合砖，其特征在于：所述

特级高铝矾土熟料骨料35％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土13％，粒度0-1mm；

矾土细粉25％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉6％，粒度0-2mm；

SiC 16％，粒度1-3mm；

白粘土粉5％，粒度小于等于0.088mm。

4.根据权利要求1所述的特种碱性回转窑用莫莱石复合砖，其特征在于：所述

特级高铝矾土熟料骨料40％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土12％，粒度0-1mm；

矾土细粉35％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉2％，粒度0-2mm；

SiC 8％，粒度1-3mm；

白粘土粉3％，粒度小于等于0.088mm。

5.根据权利要求1所述的特种碱性回转窑用莫莱石复合砖，其特征在于：所述

特级高铝矾土熟料骨料50％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土12％，粒度0-1mm；

矾土细粉25％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉2％，粒度0-2mm；

SiC 8％，粒度1-3mm；

白粘土粉3％，粒度小于等于0.088mm。

6.根据权利要求1所述的特种碱性回转窑用莫莱石复合砖，其特征在于：所述

特级高铝矾土熟料骨料35％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土27％，粒度0-1mm；

矾土细粉25％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉2％，粒度0-2mm；

SiC 8％，粒度1-3mm；

白粘土粉3％，粒度小于等于0.088mm。