具体实施方式

实施例1

一.配方：

特级高铝矾土熟料骨料40％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土15％，粒度0-1mm；

矾土细粉29％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉4％，粒度0-2mm；

SiC8％，粒度1-3mm；

白粘土粉4％，粒度小于等于0.088mm。

亚硫酸纸浆废液，上述物料总重的4％，比重为1.23g/cm3。亚硫酸纸浆废液

视气温情况可适当调整其加入量，调整范围为物料总重的4-6％。

二.生产工艺

(一)配料：高铝矾土熟料骨料和SiC分级混合

ZrO2粉+白粘土粉按比例混合

亚硫酸纸浆废液按比例准备

(二)混练：先将混合骨料和配备好的亚硫酸纸浆废液加入湿碾混练5分钟，

再加入SiC和混合细粉共同混练15-25分钟，即可制得合格泥料。合格泥料的标

准是酥而不散，粘而不软。泥料制备好后，需困料三小时。

(三)成型：半成品砖的体密定为2.85-3.0g/cm3，压力机吨位定为400t～630t，

经过试压后定出加压次数，严格按统一单重和加压次数加工成型。加工生产时允许

正公差不允许副公差。模具放尺率为-0.2％～-0.3％。

(四)干燥：控制干燥热风进口温度为50-60℃，出口温度为110-120℃，

干燥时间为24小时。

(五)烧成：莫莱石复合砖的烧成温度定为1550℃。倒焰窑与随道窑皆可烧制。

实施例2

一.配方：

特级高铝矾土熟料骨料35％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土13％，粒度0-1mm；

矾土细粉25％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉6％，粒度0-2mm；

SiC 16％，粒度1-3mm；

白粘土粉5％，粒度小于等于0.088mm。

亚硫酸纸浆废液，上述物料总重的5.2％，比重为1.23g/cm3(其重量另计)。

二.制备工艺：同实施例1。

实施例3

一.配方：

特级高铝矾土熟料骨料40％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土12％，粒度0-1mm；

矾土细粉35％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉2％，粒度0-2mm；

SiC8％，粒度1-3mm；

白粘土粉3％，粒度小于等于0.088mm。

亚硫酸纸浆废液，上述物料总重的5.5％，比重为1.23g/cm3(其重量另计)。

二.制备工艺：同实施例1。

实施例4

一.配方：

特级高铝矾土熟料骨料50％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土12％，粒度0-1mm；

矾土细粉25％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉2％，粒度0-2mm；

SiC8％，粒度1-3mm；

白粘土粉3％，粒度小于等于0.088mm。

亚硫酸纸浆废液，上述物料总重的5.1％，比重为1.23g/cm3(其重量另计)。

二.制备工艺：同实施例1。

实施例5

一.配方：

特级高铝矾土熟料骨料35％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土27％，粒度0-1mm；

矾土细粉25％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉2％，粒度0-2mm；

SiC8％，粒度1-3mm；

白粘土粉3％，粒度小于等于0.088mm。

亚硫酸纸浆废液，上述物料总重的5.6％，比重为1.23g/cm3(其重量另计)。

二.制备工艺：同实施例1。

实施例6.技术效果

经国家冶金工业工程质量监督总站检测中心鉴定，本发明的技术指标如下：

显气孔率％                     小于19

热震稳定性(1100℃、水冷)次     大于80

永久线变化％(1450℃×20h)      小于+0.1

荷软(0.2MPa)℃   T1大于1675℃  T2大于1700℃

化学成分  Al2O3  大于70％ ZrO2 小于5.0％

Fe2O3  小于1.2％