发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种荷软温度高、抗热震性能和抗碱性能优异

的碱性回转窑用莫莱石复合砖，它能够全面替代镁铬砖这种材料。

为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

特种碱性回转窑用莫莱石复合砖，由占以下重量百分比含量的物料组分与占物

料总重4-6％的亚硫酸纸浆废液制成：

特级高铝矾土熟料骨料35-50％，粒度1-7mm；

特级高铝矾土12-27％，粒度0-1mm；

矾土细粉25-35％，粒度小于等于0.088mm；

ZrO2石粉2-6％，粒度0-2mm；

SiC8-16％，粒度1-3mm；

白粘土粉3-5％，粒度小于等于0.088mm。

以上原料加和为100％，各种成份的量根据具体配方进行调整，均可满足本发明目的。

本发明的配方在中国专利ZL200510069172.5的基础上进行了调整，加入SiC，取得了出乎意料的技术效果，将复合砖的耐荷软温度由原来的1600℃提高到了1700℃，而且热震稳定性强。本发明具有明显的环保优势，是替代目前污染严重的镁铬砖的最佳产品，具有极强的国内外市场竞争力，大大高于国外同用途产品性能指标的5-10倍。

本发明的优点是：本发明主要针对工作温度长期处在1400℃～1600℃的高温窑炉，它的环境温度最高允许1700℃。在1500℃～1650℃的负荷状态下，该产品具有高强度、高荷软、高抗碱、高热震的特点，同时具有易挂碱性窑皮的特性。尤其是其高热震的优异性能，使它能够在回转窑内长期工作而不剥落、破损、抽签掉砖，从而大幅度延长回转窑的寿命，既能节约原材料、燃料、人工工本，并可提高水泥产品的质量。比国际使用的同类产品镁铬砖具有环保和长寿命的巨大优势，具有强大的国际市场竞争力。

下面结合具体实施方式对本发明作进一步说明，凡是依照本发明所公开内容进行的任何本领域的等同替换均属于本发明的保护范围。