权利要求书

1.一种制备超细氢氧化镁的方法，其特征在于具体步骤为：

(1)先将水镁石粉在450℃～700℃煅烧1～3小时得到氧化镁粉；

(2)在100重量份的氧化镁中，加入1重量份的三乙醇胺，200～300重量份的无水乙醇球磨24小时；

(3)加入100～200重量份的水继续球磨12小时；

(4)浆料在120℃直接干燥，粉碎得平均粒径介于370～500纳米的氢氧化镁超细粉。

2.根据权利要求1所述制备超细氢氧化镁的方法，其特征在于所述水镁石粉的细度为325目。

3.根据权利要求1所述制备超细氢氧化镁的方法，其特征在于所述球磨所使用的球磨机为普通球磨机。