具体实施方式

一种纳米白云石粉改性的复合吸音材料，其由下列重量份的原料制成：重晶石粉 115份、陶粒50份、纳米白云石粉45份、醋丙乳液80份、改性树木灰烬60份、氢氧化铝16份、陶瓷纤维24份、纳米碳16份、EVA 28份、CPE 15份、SBR 8份、马来酸二辛酯6份、十溴二苯醚5份、二甲基二巯基乙酸异辛酯锡1.5份、硬脂酸锌2份。

其中，所述的改性树木灰烬由以下方法制得：先用12%盐酸浸泡树木灰烬4h，去离子水洗涤干净，再用12%氢氧化钠溶液浸泡4h，再用去离子水洗涤至中性，烘干，加入相当于树木灰烬重量3%的木质素磺酸钠、2%的甲基三乙氧基硅烷、3%的环氧化甘油三酸酯、5%的陶瓷粉，高速1500r/min搅拌20min，烘干粉碎研磨成超细粉末即可。

纳米白云石粉改性的复合吸音材料的制备方法，包括以下步骤：

（1）将重晶石粉、陶粒、纳米白云石粉分别干燥除水分，干燥温度为110℃，干燥时间为3h，按后按配方配比将重晶石粉、陶粒、纳米白云石粉、氢氧化铝、醋丙乳液加入高速混合机中，在155℃下以800rpm的速度搅拌混合4min，再加入改性树木灰烬继续共混6min，物料冷却至常温待用；

（2）将EVA、SBR、CPE、马来酸二辛酯、十溴二苯醚、二甲基二巯基乙酸异辛酯锡、硬脂酸锌加入多向运动混合机进行初混，初混5min，然后进入高速混合机，加入纳米碳、陶瓷纤维，在110℃下以1700rpm的速度搅拌3min，物料冷却至常温待用；

（3）将上述步骤（1）和步骤（2）制得的物料加入双螺杆混合挤出机进行处理，依据产品指标要求温度设定为260℃，然后将挤出的物料投入造粒机造粒，即得复合吸音材料。

检测指标：吸声系数1.22，拉伸强度1415kPa，伸长率56%，断裂强度5247N/m。成本4369元/吨。