发明内容

本发明的目的是提供一种使用方便，效果好，长期存储不会产生发酵现象的无水水基镁橄榄石粉状涂料。

本发明的目的是这样实现的：一种无水水基镁橄榄石粉状涂料，包含以下组份：以重量份计，镁橄榄石粉：89-91；白乳胶3.5-5.5；悬浮剂3.0-3.5；糊精2.0-2.5；羧甲基纤维素钠0.15-2.5。

本发明的优选配比范围是：镁橄榄石粉：90；白乳胶4；悬浮剂3.2；糊精2.3；羧甲基纤维素钠1.2。

悬浮剂为锂基膨润土；镁橄榄石粉颗粒大于150目。

本发明的制备方法是：将镁橄榄石粉、白乳胶、悬浮剂、糊精、羧甲基纤维素钠按上述配方混合后研磨1-1.5小时，待粒度在200-270目的物料含量大于95％时得到本产品。

本发明所提供的无水水基镁橄榄石粉状涂料，通过加入的镁橄榄石粉等物质充分混合研磨，使粉状涂料“熟化”，使各组分材料达到高度均匀分散，充分溶胀，使各种粉末物不断产生新的表面，增大物料比表面积，有利于形成溶剂化薄膜，使涂料的悬浮性，稳定性提高，减少发酵现象的发生，使用中铸件不产生化学粘砂，铸件清理性好。尤其是是生产高锰钢、不锈钢等高合金钢铸件时其涂层不开裂，铸件表面无波浪纹，铸件清理时，涂层呈片块状剥落，使用效果好。