具体实施方式

用料选择：

镁橄榄石粉：镁橄榄石Mg2SiO4，简称M2S，是MgO-SiO2系列中热稳定性最佳的分子结构的耐火、特瓷材料，从室温到熔融过程中无任何相突变，因而涂层抗开裂性强、抗高温变形及抗骤冷骤热性好。纯净的Mg2SiO4材料，耐火度在1770-1900℃，高温变形温度1650-1750℃。镁橄榄石粉制备可选用宜昌纯橄榄岩经窑炉1200-1450℃高温煅烧，剔除矿石中的挥发杂质，固化提纯而制，其材料挥发物杂技及灼失量≤0.7％，MgO/SiO2之比≥1.1，材料耐火度≥1730℃；

白乳胶选用粒度200目以上的粉状白乳胶；

悬浮剂选用粒度200目以上锂基膨润土；

糊精选用长春产糊精。

实施例一：将89Kg镁橄榄石粉、3.5Kg白乳胶、3Kg锂基膨润土、2Kg糊精、0.15Kg羧甲基纤维素钠混合后研磨1到1.5小时，待粒度在200-270目的物料含量大于95％时得到本产品。

实施例二：将91Kg镁橄榄石粉、5.5Kg白乳胶、3.5Kg锂基膨润土、2.5Kg糊精、2.5Kg羧甲基纤维素钠混合后研磨1到1.5小时，待粒度在200-270目的物料含量大于95％时得到本产品。

实施例三：将90Kg镁橄榄石粉、4Kg白乳胶、3.2Kg锂基膨润土、2.3Kg糊精、1.2Kg羧甲基纤维素钠混合后研磨1到1.5小时，待粒度在200-270目的物料含量大于95％时得到本产品。

无水水基镁橄榄石粉状涂料使用时，加入涂料总重量50-80％的自来水，搅拌20成水基涂料膏备用。通过加入水可调节水基涂料的浓度，搅拌5-10分钟使用或待用。