权利要求书

1、一种无水水基镁橄榄石粉状涂料，其特征在于：包含以下组份：以重量份计镁橄榄石粉：89-91；白乳胶3.5-5.5；悬浮剂3.0-3.5；糊精2.0-2.5；羧甲基纤维素钠0.15-2.5。

2、根据权利要求1所述的无水水基镁橄榄石粉状涂料，其特征在于：各组份以重量份计为：镁橄榄石粉：90；白乳胶4；悬浮剂3.2；糊精2.3；羧甲基纤维素钠1.2。

3、根据权利要求1或2所述的无水水基镁橄榄石粉状涂料，其特征在于：悬浮剂为锂基膨润土。

4、根据权利要求1或2所述的无水水基镁橄榄石粉状涂料，其特征在于：镁橄榄石粉颗粒大于150目。

5、一种制备无水水基镁橄榄石粉状涂料的方法，其特征在于：将镁橄榄石粉、白乳胶、悬浮剂、糊精、羧甲基纤维素钠按上述配方混合后研磨1-1.5小时，待粒度在200-270目的物料含量大于95％时得到本产品。